PENGARUH KONSENTRASI ASAM KLORIDA PADA KARAKTER LEMPUNG ALAM OUW (LAO) DAN KAPASITAS ADSORPSI TERHADAP ZAT WARNA BIRU METILENA

ABSTRAK

CRISMENDA KARTINI WATTIMENA

2015-78-025

Penelitian tentang pengaruh konsentrasi asam klorida pada karakter Lempung Alam Ouw (LAO) dan kapasitas adsorpsi terhadap zat warna biru metilena telah dilakukan. Konsentrasi asam klorida yang digunakan adalah 2, 3, dan 4 M. Karakterisasi dilakukan dengan spektrofotometer IR, XRD, dan SEM-EDX untuk melihat perbedaan karakter LAO sebelum dan sesudah penambahan asam klorida. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa LAO mengandung montmorilonit dan kuarsa, juga terjadi peningkatan jarak dasar yang berbanding lurus dengan kenaikan konsentrasi asam klorida yang digunakan. Konsentrasi asam klorida yang tinggi dapat menyebabkan dealuminasi dan dekationisasi secara berlebihan. Proses dealuminasi didukung  data IR di mana terjadi pergeseran bilangan gelombang pada daerah vibrasi ulur Al-O dari 796 cm–1 menjadi 794 cm–1; semakin tajam vibrasi pada daerah Si-O (488-468 cm–1); juga terjadi peningkatan rasio Si/Al LAO murni yaitu dari 1,7497 menjadi 2,2970 untuk LAO-HCl 3 M. Konsentrasi asam klorida ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas LAO sebagai adsorben biru metilena. Kapasitas adsorpsi LAO murni yang diperoleh yaitu 4,97215 mg/g, sedangkan untuk LAO-HCl 3 M yaitu 4,97746 mg/g.

Kata kunci: asam klorida, biru metilena, lempung alam Ouw.